SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa parkingu przy budynku Centrum Edukacji i Turystyki Drawieńskiego Parku Narodowego

opracował: mgr inż.  Jan Matujzo

SST – ROBOTY BUDOWLANE

KOD CPV RODZAJ ROBÓT

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7: Roboty budowlane

45223300-9: Roboty budowlane w zakresie parkingów

# Wymagania ogólne

1.1 WYMAGANIA OGÓLNE

1.   	WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją polegającą na budowie parkingu przy budynku Centrum Edukacji i Turystyki Drawieńskiego Parku Narodowego.

1.1.   Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w w projekcie budowlano – wykonawczym budowy parkingu przy budynku CEiT DPN w Drawnie przy ul. Kolejowej 20 w ramach zagospodarowania terenu działki nr ewidencyjny 303/3 obręb 0006 Drawno.

Inwestor: Drawieński Park Narodowy  ul. Leśników 2 73-220 Drawno woj. Zachodniopomorskie.

1.2.   Zakres robót objętych STWiORB

Spis działów STWiORB wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7: Roboty budowlane

45223300-9: Roboty budowlane w zakresie parkingów

Wymagania ogólne zawarte w STWiORB dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:

1.3.   Określenia podstawowe.

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są zgodne  z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: − Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,

− Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

− Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. − Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą załącznik do Specyfikacji.

− Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

− Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.

− Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, STWiORB, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktowych (Umowy)..

− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

− Książka Obmiarów / Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

− Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

− Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (STWiORB), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

Zakres robót

- Roboty ziemne

- Roboty budowlane – koryto

- Roboty budowlane – podbudowa/podsypka

- Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

- Wykonanie palisady betonowej na ławie betonowej

- Wykonanie odprowadzenia wód opadowych

- Wykonanie śmietnika do segregacji odpadów

- Wykonanie nasadzeń

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PBW, wymaganiami STWIORB, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PBW.

Roboty należy wykonywać w oparciu o przedmiary w kosztorysie. Odstępstwo od niektórych robót w przypadku natrafienia na trudności z wykonaniem robót może zmienić Kierownik Budowy w porozumieniu Głównym Inwestorem.

Roboty demontażowe zdjęcia warstwy ziemi i rozplantowania  w celu wykonania nawierzchni podbudowy pod parking z nawierzchnią z kostki betonowej.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne dla projektowanych elementów zagospodarowania terenu wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami PN-8/B-06050, PN-B-10736 oraz szczegółowymi instrukcjami opracowanymi przez producentów materiałów budowlanych zastosowanych w projekcie.

Roboty budowlane – koryto

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.

Roboty budowlane – podbudowa/podsypka.

Grubość podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 – wynosi 25 cm. Grubość podsypki cementowo-piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Kostkę należy ułożyć się na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać tak, aby po zagęszczeniu zajmowała położenie ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, należy stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić

szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

Wykonanie palisady betonowej na ławie betonowej.

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ława betonowa: Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Zasady ustawiania:

- Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana palisady po ustawieniu powinna być obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym,

- Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.

Szczegóły – patrz część rysunkowa projektu.

Wykonanie odprowadzenia wód opadowych.

Wody opadowe z powierzchni projektowanego parkingu – odprowadzone do studni

chłonnej z polietylenu, zlokalizowanej na terenie objętym opracowaniem projektowym.

Dane studni;

- wysokość – 1250 mm

- pojemność całkowita – 1000 l

- waga – 60 kg

- średnica zewn. – 1400 mm

- średnica włazu - 280 mm

Szczegóły i sposób montażu –patrz część rysunkowa projektu.

Wykonanie śmietnika do segregacji odpadów.

Zaprojektowano wyposażenie terenu parkingu w śmietnik do segregacji odpadów.

Przestrzeń śmietnika wydzielono za pomocą ogrodzenia wykonanego ze stali

ocynkowanej malowanej proszkowo zgodnie z rysunkiem nr PBW.5. Nawierzchnię parkingu i drogę dojazdową wydzielono od pozostałej części terenu działki za pomocą ścianki oporowej w formie palisady betonowej okrągłej o wym. 17,5x20x60-120 cm w kolorze betonu.

Wykonanie nasadzeń.

Projektuję się dwa drzewa liściaste: jarząb szwedzki w stanie gotowym, lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania.

Materiały i wykonanie.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału roślinnego oraz wszystkich innych materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia Robót zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich Robót z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa.

Wykonanie, maszyny i narzędzia.

Wykonawca zapewnia całość sprzętu, wszystkie narzędzia i maszyny, potrzebne do wykonania Roboty i usuwa je z terenu budowy, kiedy są dłużej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzędzi i materiałów, odpowiada za nie podczas trwania Robót. Zagospodarowanie odpadów.

Wszystkie odpady powstające w związku z Robotami mają być zbierane i składowane tymczasowo na terenie budowy zajmowanym przez Wykonawcę. Następnie wywiezione przed zakończeniem prac. Spalanie odpadów na terenie budowy jest zabronione. Materiały (np. nadmiar ziemi) pozyskane podczas Robót, a nie przewidziane do wykorzystania w projekcie stają się własnością Wykonawcy.

Porządkowanie terenu.

Wykonawca zobowiązany jest, przez cały czas trwania Robót, do utrzymania porządku na terenie objętym Robotami oraz w innych miejscach, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia Robót jak np.: drogi itd. (należy zabezpieczyć możliwość czyszczenia wodą i zamiatania).

Użycie środków chemicznych.

Środki chemiczne mogą być zastosowane jedynie wtedy gdy wskazane są w specyfikacji i przy niemożliwości zastąpienia ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki ostrożności zalecane przez producenta danej substancji oraz usunąć niepotrzebne opakowania niezwłocznie po ich opróżnieniu, a następnie zutylizować je w sposób nie zagrażający środowisku.